ЗАО «ЯРВИТ» (8-4852) 55-07-93, 56-85-58, 55-56-35

Кабели и провода авиакосмические. ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ!!!

| марка | U, В | кол-во жил | сечение, кв.мм. | элементы конструкции | стандарт | отличительные особенности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БИФ, БИФ-Н, БИФ-П, БИФ-П-Н | 250 (6 кГц) | 1 | 0,20-2,50 | жила из медных посеребрённых или никелированных проволок, изоляция из полиимидно-фторопластовых плёнок | ТУ 16-505.945-76 | Для фиксированного монтажа бортовой электрической сети авиационной техники.Устойчивы к истиранию, вибрационным, ударным и линейным нагрузкам, акустическим шумам. Стойки к воздействию соляного тумана, атмосферных осадков (инея, росы), масел и плесневых грибов.Не распространяют горение. Температура окружающей среды: -60/+200°С. Радиус изгиба: 5хÆ. |
| БИФЭ, БИФЭ-Н, БИФЭ-П, БИФЭ-П-Н | 250 (6 кГц) | 1-3 | 0,20-2,50 | жила из медных посеребрённых или никелированных проволок, изоляция из полиимидно-фторопластовых плёнок, экран из медных посеребрённых или никелированных проволок | ТУ 16-505.945-76 |  |
| БИФЭЗ, БИФЭЗ-Н, БИФЭЗ-П-Н | 250 (6 кГц) | 1-3 | 0,20-2,50 | жила из медных посеребрённых или никелированных проволок, изоляция из полиимидно-фторопластовых плёнок, экран из медных посеребрённых или никелированных проволок, защитная оболочка из полиимидно-фторопластовых плёнок | ТУ 16-505.945-76 |  |
| ПТЛ-200 | 250 (5 кГц) | 1 | 0,35-70 | жила из медных лужёных проволок, изоляция из PTFE-плёнок, изоляция из стеклянных нитей, оплётка из стеклянных нитей, покрытие из кремнийорганического лака | ТУ 16-505.280-79 | Для фиксированного монтажа бортовой электрической сети авиационной техники.Устойчивы к истиранию, вибрационным, ударным и линейным нагрузкам и к акустическим шумам. Стойки к воздействию пониженного атмосферного давления, соляного тумана и плесневых грибов. Температура окружающей среды: -60/+200°С. |
| ПТЛЭ-200 | 250 (5 кГц) | 1 | 0,35-70 | жила из медных лужёных проволок, изоляция из PTFE-плёнок, изоляция из стеклянных нитей, экран из медных лужёных проволок, оплётка из стеклянных нитей, покрытие из кремнийорганического лака | ТУ 16-505.280-79 |  |
| ПТЛ-250, ПТЛ-250-МН | 250 (5 кГц) | 1 | 0,35-70 | жила из медных посеребрённых или никелированных проволок, изоляция из PTFE-плёнок, изоляция из стеклянных нитей, оплётка из стеклянных нитей, покрытие из кремнийорганического лака | ТУ 16-505.280-79 | Так же как ПТЛ-200, но Температура окружающей среды: -60/+250°С. |
| ПТЛЭ-250, ПТЛЭ-250-МН | 250 (5 кГц) | 1 | 0,35-70 | жила из медных посеребрённых или никелированных проволок, изоляция из PTFE-плёнок, изоляция из стеклянных нитей, экран из медных посеребрённых или никелированных проволок, оплётка из стеклянных нитей, покрытие из кремнийорганического лака | ТУ 16-505.280-79 |  |
| КТС | 250 (5 кГц) | 4-52 | 0,20-1,50 | жила из медных посеребрённых проволок, изоляция из PTFE-плёнок, изоляция из стеклянных нитей, покрытие из кремнийорганического лака, обмотка из PTFE-плёнок, оплётка из стеклянных нитей, покрытие из кремнийорганического лака | ТУ 16-505.828-75 | Для фиксированного монтажа бортовой электрической сети авиационной техники. Устойчивы к истиранию, вибрационным, ударным и линейным нагрузкам и к акустическим шумам. Стойки к воздействию соляного тумана, минеральных масел, бензина, керосина и плесневых грибов. Не распространяют горение. Температура окружающей среды: -60/+250°С. Радиус изгиба: 5хÆ. |
| КЭТС | 250 (5 кГц) | 4-52 | 0,20-1,50 | жила из медных посеребрённых проволок, изоляция из PTFE-плёнок, изоляция из стеклянных нитей, покрытие из кремнийорганического лака, экран из медных лужёных проволок по изоляции, обмотка из стеклянных лент, обмотка из PTFE-плёнок, оплётка из стеклянных нитей, покрытие из кремнийорганического лака | ТУ 16-505.828-75 |  |
| КТЭС | 250 (5 кГц) | 2х3 2х4 2х7 | 0,20-0,50 0,20-0,50 0,20-0,50 | жила из медных посеребрённых проволок, изоляция из PTFE-плёнок, изоляция из стеклянных нитей, покрытие из кремнийорганического лака, Экран из медных лужёных проволок (экранированные пары), обмотка из стеклянных лент, обмотка из PTFE-плёнок, оплётка из стеклянных нитей, покрытие из кремнийорганического лака | ТУ 16-505.828-75 |  |
| ПТЭ | 250 (5 кГц) | 2 | 0,20-0,50 | жила из медных посеребрённых проволок, изоляция из PTFE-плёнок, изоляция из стеклянных нитей, покрытие из кремнийорганического лака, оплётка из медных лужёных проволок | ТУ 16-505.828-75 | Для фиксированного монтажа бортовой электрической сети авиационной техники. Устойчивы к вибрационным, ударным и линейным нагрузкам и к акустическим шумам. Стойки к воздействию стойки к воздействию минеральных масел, бензина, керосина и плесневых грибов. Не распространяют горение.Температура окружающей среды: -60/+250°С. Радиус изгиба: 5хÆ. |
| КМТФЛ | 110 (2 кГц) | 7-50 | 0,20 | жила из медных проволок, изоляция из PTFE-плёнок, изоляция из полиэфирных нитей, покрытие из кремнийорганического лака, обмотка из PTFE-плёнок, оплётка из полиэфирных нитей, покрытие из кремнийорганического лака | ТУ 16-505.542-73 | для фиксированного монтажа бортовой электрической сети авиационной техники. Кабели устойчивы к вибрационным, ударным и линейным нагрузкам и к акустическим шумам. Кабели стойки к воздействию пониженного атмосферного давления до 666 Па (5 мм рт.ст.) и повышенного атмосферного давления до 295 кПа (3 кгс/кв.см.), соляного (морского) тумана, атмосферных конденсируемых осадков и плесневых грибов. Температура окружающей среды: -60/+120°С. Радиус изгиба: 5хÆ. |
| КМТФЛЭ | 110 (2 кГц) | 7-52 | 0,20-0,35 | жила из медных проволок, изоляция из PTFE-плёнок, изоляция из полиэфирных нитей, покрытие из кремнийорганического лака, обмотка из PTFE-плёнок, экран из медных лужёных проволок оплётка из полиэфирных нитей, покрытие из кремнийорганического лака | ТУ 16-505.542-73 |  |
| БСФО | 250 (5 кГц) | 1 | 0,50-95 | жила из медных проволок, изоляция из PTFE-плёнок, изоляция из полиэфирных нитей, покрытие из кремнийорганического лака, оплётка из стеклянных нитей, оплётка из хлопчатобумажной пряжи, покрытие из кремнийорганического лака | 16-505.311-72 | Для ремонтных целей бортовой электрической сети авиационной техники. Температура окружающей среды: -60/+80°С. |
| БСФЭ | 250 (5 кГц) | 1 | 0,50-95 | жила из медных проволок, изоляция из PTFE-плёнок, изоляция из полиэфирных нитей, покрытие из кремнийорганического лака, обмотка из PTFE-плёнок, экран из медных лужёных проволок | 16-505.311-72 |  |
| ПВЗПО-15-250 | 15000 | 1 | 0,75 | жила из медных посеребрённых или никелированных проволок, изоляция из PTFE-пленок; оплётка из стеклянных нитей пропитанных кремнийорганическим лаком | ТУ 16-505.252-81 | Для фиксированного монтажа в цепях зажигания авиационной техники и в турбореактивных двигателях. Для работы при номинальном значении амплитуды импульсного напряжения 15 кВ.Устойчивы к истиранию, вибрационным, ударным и линейным нагрузкам и к акустическим шумам. Стойки к воздействию пониженного и повышенного атмосферного давления, соляного тумана, атмосферных осадков (инею и росе), солнечному излучению, масла, топлива и плесневых грибов. Не распространяют горение. Температура окружающей среды: -60/+250°С. Радиус изгиба: 5хÆ |
| ПВЗПО-15-350 | 15000 | 1 | 0,50 | жила из стальных проволок изоляция из PTFE-пленок, оплётка из стеклянных нитей пропитанных кремнийорганическим лаком | ТУ 16-505.252-81 |  |