ЗАО Ярвит  (8-4852) 55-07-93, 56-85-58, 55-56-35

Кабель и провод  для электропогружных насосов. ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ!!!

| марка | U, кВ | кол-во жил | сечение, кв.мм. | элементы конструкции | стандарт | отличительные особенности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВПВ | 0,38 | 1 | 1,2-70 | медная жила, изоляция из (LDPE), оболочка из ПВХ | ТУ 16-705.077-79 | Для присоединения к электрическим сетям водопогружуных электродвигателей, длительно работающих в воде артезианских скважин под давлением до 7,09х106Па (70 атм.). Температура окружающей среды: -40/+65°С. Монтаж при температуре: не ниже -15°С. Радиус изгиба провода: не менее 10хÆ. |
| КПБК круглой формы | 3,3 | 3 | 6,0-50 | медные жилы, изоляция из LDPE, заполнение из полиэтилена, подушка из лент нетканого полотна, броня из стальной оцинкованной ленты | ТУ 16-505.129-82 | Для электропитания погружных электродвигателей.Раздавливающее усилие кабелей - не менее 158 кН (16000 кгс). Изолированные жилы кабелей продольно герметичны при перепаде давления не более 0,02 МПа на 1 м длины. Могут эксплуатироваться в среде скважинной жидкости (смеси воды, нефти, газа) с газовым фактором не более 0,5 м3/кг и гидростатическом давлении не более 25 МПа. Содержание сероводорода в скважинной жидкости не более 0,01 г/л. Макс. рабочая температура жилы: +90°С. Температура окружающей среды: -60/+90°С. |
| КПБП плоской формы | 3,3 | 3 | 6,0-50 | медные жилы, изоляция из LDPE, заполнение из полиэтилена, подушка из лент нетканого полотна, броня из стальной оцинкованной ленты | ТУ 16-505.129-82 |  |
| КПвБоПТ плоской формы | 3,3 | 3 | 10-16 | медные жилы, изоляция из XLPE, обмотка из ленты из нетканого полотна, подушка из лент нетканого полотна, броня из стальной оцинкованной ленты | ТУ 16.К09-119-2000 | Так же как КПБК, но Макс. рабочая температура жилы: +120°С. Температура окружающей среды: -60/+120°С. |
| КПвБПТ плоской формы | 3,3 | 3 | 10-16 | медные жилы, изоляция из XLPE, подушка из лент нетканого полотна, броня из стальной оцинкованной ленты | ТУ 16.К09-119-2000 | Так же как КПБК, но Макс. рабочая температура жилы: +120°С. Температура окружающей среды: -60/+120°С. |
| КПвПпБПТ плоской формы | 3,3 | 3 | 10-16 | медные жилы, изоляция: первый слой из XLPE, второй слой из композиций блоксополимера пропилена с этиленом, подушка из лент нетканого полотна, броня из стальной оцинкованной ленты | ТУ 16.К09-119-2000 | Так же как КПБК, но Макс. рабочая температура жилы: +120°С. Температура окружающей среды: -60/+120°С. |
| КППБК-Т круглой формы | 3,3 | 3 | 10-16 | медные жилы, изоляция из композиций блоксополимера пропилена с этиленом, заполнение из полиэтилена, подушка из лент нетканого полотна, броня из стальной оцинкованной ленты | ТУ 16.К09-119-2000 | Так же как КПБК, но Макс. рабочая температура жилы: +120°С. Температура окружающей среды: -60/+120°С. |
| КППБоП-Т плоской формы | 3,3 | 3 | 10-16 | медные жилы, изоляция из композиций блоксополимера пропилена с этиленом, обмотка из ленты из нетканого полотна, подушка из лент нетканого полотна, броня из стальной оцинкованной ленты | ТУ 16.К09-119-2000 | Так же как КПБК, но Макс. рабочая температура жилы: +120°С. Температура окружающей среды: -60/+120°С. |
| КППБП-Т плоской формы | 3,3 | 3 | 10-16 | медные жилы, изоляция из композиций блоксополимера пропилена с этиленом, подушка из лент нетканого полотна, броня из стальной оцинкованной ленты | ТУ 16.К09-119-2000 | Так же как КПБК, но Макс. рабочая температура жилы: +120°С. Температура окружающей среды: -60/+120°С. |
| КТГТ | 0,66 | 3+1 | 1,5-2,5 | медные луженые жилы, изоляция из EPR, оболочка из EPR. | ТТ | Для присоединения передвижных механизмов и погружных насосов к электрическим сетям. Для использования при ликвидации аварий в системах теплоснабжения, и для эксплуатации в воде при температуре до плюс 90°С не более 2-х часов в сутки. Температура окружающей среды: -40/+65°С.Температура воды: 0/+90°С. Радиус изгиба кабеля: 8хÆ. |