Электроконфорки

КЭ-0,09; КЭ-0,12/3,0; КЭ-0,15; КЭ-0,17

Электроконфорки предназначены для промышленных электрических плит с наплитной посудой, приминяемых на предприятиях общественного питания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Площадь рабочей поверхности, м2 – 0,09; 0,12; 0,15; 0,17

Размеры рабочей поверхности, мм

КЭ-0,09 – 300х300

КЭ-0,12/3,0 – 415х295

КЭ-0,15 – 405х370

КЭ-0,17  - 565х320

Вид тока – переменный

Температура рабочей поверхности, СО, не менее – 400

Масса, не более  - 20 кг

Мощность, кВт 2,5; 3,0; 3,5; 4,0

Номинальное напряжение, В -220(380)

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ

Отливка – чугун С4-15 ГОСТ – 1412

Крышка – сталь Ст0,8ПС(КП) – 6(ГОСТ 16523-97)

Экран (при сборной КЭ) – сталь Ст 0,8ПС/КП) – 6(ГОСТ 16523-97)

Теплоизоляция (при сборной КЭ) – муллитокремнозернистая вата – огнеупорность до 1100С. Марка МКРВ 200. Не содержит асбеста.

Теплоизоляция (при неразборной  КЭ) – природная вермикулитовая слюда и жаростойкий цемент (ТУ-5767-002-51682 863-2002) (ТУ-5716-0210-92  537-01). Огенупорность до 1300С. Не содержи асбеста.

Нихромовая спираль – Х20Н80Н (GS-40) ГОСТ-12766.1-90 to эксплуатации – 1200С. ТУ-РМО-004/05 to плавления – 1390С

Колодка изоляционная – ПЭ-0,51Ш 00007 ГОСТ 13891-78. Номинальное напряжение – 500В

Бусы изоляционные – БФ-1-8/10 ИМБШ-757513.003.03 ГОСТ – 13.871-78.

Номинальное напряжение – 500В

УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Электроконфорка представляет собой чугунную плиту с диэлектриками, в которые вставлены две спирали. Концы спиралей выведены на клемную колодку. Электроконфорка может работать в трех режимах: « слабый», «Средний» и «Сильный» нагрев. Автономное включение не допустимо.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Не допускается проливание жидкостей на раскаленную поверхность электроконфорки, так как это вызывает ее растрескивание.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Перед эксплуатацией электроконфорки необходимо:

- подтянуьб гайки на контактах клемной колодки;

- просушить конфорку без подключения спиралей.

Перед первым включением электроконфорку просушить в течение 40 минут путем разогрева ее на максимальной мощности.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ СПИРАЛЕЙ

ЭЛЕКТРОКОНФОРКИ КЭ-0,09; КЭ-0,12

ЭЛЕКТРОКОНФОРКА КЭ-0,15

ЭЛЕКТРОКОНФОРКА КЭ-0,17

ИЗОБРАЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОКОНФОРОК

# Электроконфорка КЭ 0,09

# Электроконфорка КЭ-0,12/3,0

# Электроконфорка КЭ-0,15

# Электроконфорка КЭ-0,17

Электроконфорка КЭТ-0,12

Электроконфорка КЭС-0,13